## Slide 1: Гальванические покрытия
канд. хим. наук
Григорьева А. В.
9 класс

## Slide 3
Виды коррозии:
- почвенная коррозия;
- электролитическая коррозия;
- межкристаллическая коррозия
Классификация типов коррозии:
- химическая (жидкостная, газовая)
- электрохимическая

## Slide 4
Анод
Катод
Образование ржавчины
Капля
воды
Воздух
Железо

## Slide 6
Анодное покрытие для защиты железа
https://www.youtube.com/watch?v=fvvjmp8Pm9Q

## Slide 7
Катодное покрытие для защиты железа
https://www.youtube.com/watch?v=fvvjmp8Pm9Q

## Slide 8
Cu
Fe
Fe
Cu
а
б
Как выбрать катодное или анодное покрытие?

## Slide 9
Электрохимический ряд напряжений металлов

## Slide 10: Химическое осаждение меди
Неоднородное покрытие металлической меди Cu, окисляющейся кислородом до CuO

## Slide 11: Напыление конструкционных наноматериалов («высокие» технологии)

## Slide 12: Гальваническое осаждение меди
Условия осаждения:
температура эксперимента
напряжение
площадь катода
плотность тока

## Slide 15
ГОСТ 9.301-86
ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ
Требования к покрытиям
Цинковое покрытие
Медное покрытие

## Slide 16
Технология нанесения гальванических покрытий
- механическая подготовка поверхности – очистка наждачной бумагой от следов ржавчины;
- обезжиривание – обработка венской известью (тонко размолотое природное сырьё, содержащее 95 % оксида кальция и 5 % оксида магния; хранится в герметически упакованном виде) при помощи старой зубной щётки;
- активация – опускание в раствор серной кислоты концентрации 50 г/л;
- электроосаждение из электролита в гальванической ванне (источник тока);
- промывка дистиллированной водой;
- сушка

## Slide 17
Компоненты электролитов и их содержание (г/л)

## Slide 18: Закон Фарадея

## Slide 19: Формула расчёта времени покрытия
δ – толщина покрытия, мкм;
ρ – плотность осаждаемого металла, г/см3;
iк – плотность катодного тока, А/дм2;
Кэ – электрохимический эквивалент осаждаемого металла, г/(А·ч);
Вт – выход по току, %.
Плотность металлического цинка 7,1 г/см3, меди 8,9 г/см3.
Электрохимический эквивалент цинка 1,22 г/(А·ч), меди – 1,19 г/(А·ч).
Выход по току 95 %.

## Slide 20
Утверждение | Верно Неверно Верно отчасти
Способ позволяет формировать покрытия на деталях сложной формы | 
Способ экологичен, не наносит ущерба природе и человеку | 
Способ позволяет экономить дорогостоящие реагенты и оборудование | 
Способ позволяет экономить электроэнергию | 
Способ позволяет получить наиболее долговечные покрытия |